**AUTEX M6ADS II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX M6ADS II je jednostupňový motorový olej pre naftové motory nákladných a úžitkových vozidiel vyrobených pred rokom 1989, poskytuje stabilnú ochranu motora a znižuje spotrebu oleja aj v opotrebovaných motoroch. |
| **pOUžITIE** |  | * Nízko a stredne zaťažené nákladné autá, autobusy, poľnohospodárske a cestné stroje, ktoré nemajú turbo
* Staršie nepreplňované naftové motory
 |
| **vlastnosti** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vysoká prevádzková viskozita | * Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora
 |
| Dobrá pevnosť mazacieho filmu | * Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,892 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 114,6 |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 11,6 |
| Viskozitný index | 89 |
| Bod tuhnutia [°C] | -30 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 240 |
| Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g] | 8,6 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 30API CC/SB |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |