**AUTEX M7ADX 15W-40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX M7ADX 15W-40 je motorový olej, vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov a vyváženého systému prísad pre štvortaktné benzínové motory staršej konštrukcie. |
| **pOUžITIE** |  | Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách starších typov |
| **vlastnosti** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Viacstupňový motorový olej | * Vhodné pre použitie v lete a zime, počas celého roka
 |
| Dobrá oxidačná stabilita | * Znižujú tvorbu usadenín na miestach s vysokou teplotou
* Čistejší motor
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,879 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 107 |
| Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 14,2 |
| Viskozitný index | 135 |
| Bod tuhnutia [°C] | -27 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 225 |
| Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g] | 5,1 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 15W-40API SF/CCAvia |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |