AUTEX Gear 75W-80

| # pOPIS |  | AUTEX Gear 75W-80 je viacstupňový prevodový olej vyrobený z kvalitného syntetického základového oleja s použitím moderného systému prísad, ktorý umožňuje predĺžený výmenný interval oleja. Vďaka svojim špeciálnym viskozitným vlastnostiam, prispieva k zníženiu spotreby paliva. |
| --- | --- | --- |
| # pOUžITIE |  |  Manuálne a mechanické prevodovky moderných úžitkových vozidiel  Manuálne prevodovky moderných SUV, osobných a ľahkých úžitkových vozidiel |
| # vlastnosti |  | Vynikajúca oxidačná stabilita; - Umožňuje aplikáciu s dlhým výmenným intervalom. Nízky koeficient trenia; - Vysoká účinnosť a nízka spotreba paliva. Vynikajúca tepelná stabilita; - Zabraňuje tvorbe kalov a usadenín, znižuje potrebu servisných zásahov. Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti; - Palivo šetriaca prevádzka pri nízkych teplotách. Nízka penivosť; - Súvislý, stabilný mazací film, aj pri vysokých otáčkach. Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu; - Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka. Vlastnosti; Typické hodnoty. Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3]; 0,861. Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]; 56,5. Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]; 9,5. Viskozitný index; 152. Bod tuhnutia [°C]; -42. Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]; 220. Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| # Špecifikácie a súhlasy |  | Viskozitná trieda: SAE 75W-80 MAN 341 Typ Z4 ZF TE-ML 02L[ZF001064] ZF TE-ML 16K[ZF001064] API GL-4 MAN 341 Typ E3 Volvo 97307 Renault DAF IVECO ZF TE-ML 08 Eaton |
| # Pokyny pre manipuláciu a skladovanie |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach Neskladovať v blízkosti výhrevných telies. Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť. V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti. Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |