**AUTEX konkor 101**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Konkor 101 je konzervačný olej - všeobecný ochranný olej pre hutnícke a strojárske výrobky. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej, s nízkou viskozitou, bez obsahu rozpúšťadiel, starostlivo harmonizovanou kombináciou inhibítorov, vykazuje vynikajúce vlastnosti odpudzujúce a separujúce vodu. Odporúčaná aplikácia je rozprašovaním alebo ponorením, ale tiež môže byť aplikovaný pomocou valčeka alebo namáčaním. V uzatvorených priestoroch zaisťuje ochranu proti korózii po dobu 6 - 12 mesiacov. Neobsahuje PCB, PCT a ostatné zlúčeniny chlóru alebo zlúčeniny bária. |
| **pOUžITIE** |  | * Ochrana proti korózii pri skladovaní vo vnútri (oceľové plechy, oceľové drôty, oceľové trubky, strojné časti, ložiská, náradie, časti vozidiel a strojov, stavebné prvky, atď.)
* Na priemyselné použitie.
 |
| **vlastnosti** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vynikajúce zmáčanie povrchu | * Dlhodobá ochrana proti korózii v prípade, že sú skladované v krytých priestoroch
 |
| Ľahko umývateľný | * Zvyšky je možné ľahko odstrániť z povrchu ošetrovanej časti stroja organickým rozpúšťadlom alebo vo vode rozpustným alkalickým čistiacim prostriedkom, a to aj po dlhšom skladovaní
 |
| Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny (VOC) | * Neobsahuje prchavé uhľovodíkové zlúčeniny, minimálne znečisťuje ovzdušie
* Bezpečnejšie a pohodlnejšie pracovné prostredie
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Vlastnosti | Typické hodnoty |
| Vzhľad | Svetlohnedá kvapalina |
| Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,878 |
| Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 8,5 |
| Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 130 |
| Atmosferická korózia [cyklus | 11 |
| Obsah prísad [% m/m] | 30 |
| Použitie - namáčanie [g/m2] | 1,5 |

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | - |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacovHorľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |