**AUTEX M8AD 15W-50**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX M8AD 15W-50 je viacstupňový motorový olej vyrobený z minerálnych základových olejov s prísadami zlepšujúcimi viskozitu, nízkoteplotné vlastnosti a výkonnostnými prísadami (detergenty, disperzanty, antioxidanty, inhibítory korózie a penenia).. |
| **pOUžITIE** |  | * Staršie nepreplňované naftové motory * Benzínové a nepreplňované naftové motory v osobných automobiloch a ľahkých úžitkových vozidlách starších typov * Nízko a stredne zaťažené nákladné autá, autobusy, poľnohospodárske a cestné stroje, ktoré nemajú turbo |
| **vlastnosti** |  | |  |  | | --- | --- | | Vysoká prevádzková viskozita | * Znižuje spotrebu oleja a zlepšuje vnútorné netesnosti motora | | Dobrá pevnosť mazacieho filmu | * Stabilný mazací film s vysokou únosnosťou v silne opotrebovaných a starších motoroch | | Viacstupňový motorový olej | * Vhodné pre použitie v lete a zime, počas celého roka |  |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,879 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 131,4 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 17,3 | | Viskozitný index | 142 | | Bod tuhnutia [°C] | -33 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 235 | | Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g] | 7,1 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 15W-50  API SE/CB |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlávzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |