**AUTEX Multi JD UTTO 80W**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Multi UTTO 80W je univerzálny traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálnych základových olejov, ktoré majú vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti s použitím komplexného balíka prísad novej generácie, ktorý spĺňa požiadavky na vysoké zaťaženie v poľnohospodárskych strojoch |
| **pOUžITIE** |  | * Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre Powershift, prevodovky CVT, IVT, CVX * Prevody s mokrou brzdou * Spojka v olejovom kúpeli |
| **vlastnosti A výhody** |  | | **Vlastnosti** | **Výhody** | | --- | --- | | Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu | * Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka | | Optimálne charakteristiky trenia | * Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia | | Vynikajúca ochrana proti korózii | * Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti | | Vynikajúca strihová stálosť | * Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja | | Dobrá tepelná a oxidačná stálosť | * Netvoria sa usadeniny alebo kaly | | Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti | * Spoľahlivá prevádzka pri nízkych teplotách |  |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,875 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 60 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 9,4 | | Viskozitný index | 138 | | Bod tuhnutia [°C] | -36 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 220 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 80W, SAE 10W-30 API GL-4 Ford New Holland ESN-M2C 86-B Volvo WB101 John Deere JDM J20A John Deere JDM J20C Massey-Ferguson M1141 Massey-Ferguson M1129A Massey-Ferguson M1127B JI Case MS 1204 White-Farm Q-1826 Deutz-Allis PF821 Eaton (Vickers) M-2950-S Eaton (Vickers) I-280-S |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |