**AUTEX Multi UTTO 80W**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | Traktorový hydraulický a prevodový olej (UTTO) AUTEX Multi UTTO 80W je univerzálny traktorový olej (UTTO), vyrobený z minerálnych základových olejov, ktoré majú vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti s použitím komplexného balíka prísad novej generácie, ktorý spĺňa požiadavky na zaťaženie v moderných traktoroch. Môže byť použitý aj na mazanie zadnej nápravy zrovnávačov Volvo, kde je výrobcom predpísané Volvo WB101. |
| **pOUžITIE** |  | * Meniče krútiaceho momentu poľnohospodárskych a stavebných strojov vhodné pre Powershift, prevodovky CVT, IVT, CVX * Prevody s mokrou brzdou * Spojka v olejovom kúpeli |
| **vlastnosti A výhody** |  | | **Vlastnosti** | **Výhody** | | --- | --- | | Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu | * Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka | | Optimálne charakteristiky trenia | * Mokré brzdy a spojky pracujú tichšie a bez chvenia | | Vynikajúca ochrana proti korózii | * Dlhodobá ochrana proti poškodeniu povrchu aj za prítomnosti vlhkosti | | Vynikajúca strihová stálosť | * Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja | | Dobrá tepelná a oxidačná stálosť | * Netvoria sa usadeniny alebo kaly | | Zlepšené nízkoteplotné vlastnosti | * Spoľahlivá prevádzka pri nízkych te |  |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,875 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 58,9 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 10,2 | | Viskozitný index | 162 | | Bod tuhnutia [°C] | -36 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 210 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 80W, SAE 10W-30 API GL-4 Case New Holland MAT 3540 Case New Holland MAT 3525 John Deere JDM J20C Kubota UDT Fluid Valtra G2-08 Volvo WB101 Allison C-4 Caterpillar TO-2 Deutz-Allis PF821 Eaton (Vickers) I-280-S Eaton (Vickers) M-2950-S Ford ESN-M2C134-D Ford ESN-M2C86-C Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 JI Case MS 1204 JI Case MS 1207 JI Case MS 1209 Massey-Ferguson M1127B Massey-Ferguson M1135 Massey-Ferguson M1143 Massey-Ferguson M1145 NH 410  ZETOR |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |