AUTEX PP 80

| # pOPIS |  | AUTEX PP 80 je jednostupňový prevodový olej vyrobený z hlboko rafinovaných základových olejov s použitím prísad, ktoré majú komplexné účinky. |
| --- | --- | --- |
| # pOUžITIE |  | - Manuálne a mechanické prevodovky úžitkových vozidiel - Manuálne prevodovky, prevody poľnohospodárskych a stavebných strojov - Olejom mazané valivé ložiská - Manuálne prevodovky osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel |
| # vlastnosti |  | Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu; - Dlhá životnosť prevodu a spoľahlivá prevádzka. Moderný balík prísad; - Účinné EP vlastnosti, poskytuje dlhú životnosť synchrónnych krúžkov. Nízka penivosť; - Stabilný, súvislý mazací film, znižuje opotrebenie. Dobrá tepelná a oxidačná stálosť; - Dlhodobo udržiava vynikajúce vlastnosti. Vynikajúca ochrana proti korózii; - Dlhodobá ochrana súčiastok. Vlastnosti; Typické hodnoty. Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3]; 0,883. Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]; 66,5. Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s; 8,5. Viskozitný index; 97. Bod tuhnutia [°C]; -30. Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]; 230. Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| # Špecifikácie a súhlasy |  | Viskozitná trieda: SAE 80W API GL- 4 |
| # Pokyny pre manipuláciu a skladovanie |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach Neskladovať v blízkosti výhrevných telies. Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť. V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti. Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |