AUTEX Pneum 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Pneum 22 je prémiový olej vyvinutý pre mazanie ručných pneumatických strojov a vysoko výkonných obrábacích strojov. Ide o hlboko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady, ktoré zabraňujú oxidácií, opotrebovaniu a korózii, rovnako ako prísady pre zlepšenie priľnavosti a tvorby emulzie. Rýchla tvorba olejovej hmly vytvára mazací film, ktorý má vysokú pevnosť a vynikajúcu únosnosť, ktorý účinne znižuje trenie. Keď je v priamom kontakte s vlhkosťou, absorbuje vodu emulgovaním, takže olejový film chráni kovové časti pred koróziou. |
| **pOUžITIE** |  | * Pneumatické náradie, skrutkovače, vŕtačky, vŕtacie kladivá, pneumatické uťahovačky a pneumatické kladivá * Priemyselné zariadenie s pneumatickou reguláciou * Na priemyselné použitie. |
| **vlastnosti** |  | |  |  | | --- | --- | | Vynikajúca mazacia schopnosť | * Vytvára mazací film s vysokou únosnosťou, chráni pohyblivé strojné časti, umožňuje efektívne využívanie energie | | Vysoký viskozitný index | * Optimálne mazanie a spoľahlivá prevádzka v širokom rozsahu prostredí a teplôt | | Vynikajúca priľnavosť | * Vytvára súvislý mazací film, ktorý pevne drží na kovovom povrchu, zabezpečuje kontinuitu mazania | | Dobrá rozsprašovateľnosť | * V zariadení na výrobu vzduchu vytvára rovnomerný olejový postrek, ktorý efektívne premaže súčiastky | | Vynikajúca ochrana proti korózii | * Účinná ochrana ocele a neželezných kovových častí aj v prítomnosti vody |  |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,870 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 34,5 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 6,2 | | Viskozitný index | 130 | | Bod tuhnutia [°C] | -30 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 220 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: ISO VG 32  ISO-L-PAB  ISO-L-PAC |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |