AUTEX Polosyntetic 10W-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **pOPIS** |  | AUTEX Polosyntetic 10W-40 je moderný produkt vyrobený z vysoko výkonných syntetických a vysoko kvalitných minerálnych základových olejov, ktoré poskytujú trojitú antioxidačnú ochranu, použitím komplexného systému prísad, vyvinuté pre osobné automobily a malé úžitkové vozidlá. |
| **pOUžITIE** |  | * Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel ( do 3.5 t ) * Preplňované a nepreplňované motory a motory s priamym vstrekovaním |
| **vlastnosti** |  | |  |  | | --- | --- | | Trojitá antioxidačná ochrana | * Zabraňuje vzniku voľných radikálov spôsobujúcich starnutie oleja pomocou trojitej antioxidačnej ochrane, čím sa zvyšuje životnosť motorového oleja a motora | | Vynikajúca strihová stálosť | * Zachováva si viskozitné vlastnosti počas celého výmenného intervalu oleja | | Nízka prchavosť | * Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok * Ekonomická prevádzka |  |  |  | | --- | --- | | Vlastnosti | Typické hodnoty | | Merná hmotnosť pri 15 °C [g/cm3] | 0,871 | | Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s] | 93,4 | | Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s] | 14,1 | | Bod tuhnutia [°C] | -33 | | Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C] | 220 |   Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu. |
| **Špecifikácie a súhlasy** |  | Viskozitná trieda: SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 VW 501 01/505 00 |
| **Pokyny pre manipuláciu a skladovanie** |  | Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatočným vetraním.  Neskladovať v blízkosti výhrevných telies.  Počas prepravy, skladovania a používania výrobku dodržiavajte zásady bezpečnosti práce a ekologické pravidlá vzťahujúce sa k ropným výrobkom.  Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu.  Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatočná aditivácia je nežiaduca a môže spôsobiť nepredvídané škody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť.  V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov  Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.  Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C |